## Slide 1
Field Effect Transistors
JFET, MESFET, MOSFET

## Slide 2
L
n
VS=0
VD
VG
VS=0
VD
VG
Z
p
p
G
G
S
D
Source S
Drain D
Gate G
Gate G
Struttura e potenziali
VG<0
VD=0

## Slide 3
L
n
VS=0
VD
VG
VS=0
VD
VG
Z
p
p
G
G
S
D
Struttura e potenziali
Regione lineare ID(VD)

## Slide 4
L
n
VS=0
VD
VG
VS=0
VD
VG
Z
p
p
G
G
S
D
Struttura e potenziali
punto di pinch-off
Inizio della saturazione ID(VD)=max

## Slide 5
L
n
VS=0
VD
VG
VS=0
VD
VG
Z
p
p
G
G
S
D
Struttura e potenziali
punto di pinch-off
Regione di saturazione ID(VD)=max

## Slide 6
JFET
L
a
W(y)
a-W(y)
y
x
z
Z
Qui è solo l’ Area della sezione a dipendere da y.
Tutto il resto è costante
p
n
p
VS=0
VD
VG
VS=0
VD
VG
Mentre a è costante,
W cambia con la posizione , perché V cambia con y tra 0 e VD.
Correnti

## Slide 7
Questa si integra subito
in y e in W tra
Y=0 e y=L
Definiamo la costante del dispositivo
IP, che ha le dimensioni di una corrente
Consentono di eliminare dV
Evidenziamo la corrente e rendiamo adimensionale il termine tra parentesi

## Slide 8
Esplicitiamo i valori di W in funzione delle tensioni

## Slide 9
Poiché
V(0)=0
V(L)=VD
Definiamo ora VP come la tensione totale della giunzione per avere la strozzatura del canale W=a.
E’ una costante del dispositivo.
E semplifica la scrittura delle formule
Esplicitiamo i valori di W in funzione delle tensioni
Tensione di pinch-off VP

## Slide 10
Formula generale della corrente in un JFET

## Slide 11
Questa espressione vale fino a che il canale non raggiunge la condizione di pinch-off
dove
e quindi
Per piccoli valori di VD possiamo considerare
Regione lineare
Per VD + VG + Vbi > VP dobbiamo considerare la corrente fissa
Regione d saturazione

## Slide 13
Regione lineare. VD piccolo
Conduttanza di canale
Transconduttanza

## Slide 14
Regione di saturazione. VD+VG+Vbi=VP
Conduttanza di canale
Transconduttanza

## Slide 15
Tensione di Soglia
(valore di VG per avere ID = 0 )
lineare
saturazione
Qui non è chiara la soluzione
Ma nelle approssimazioni per la regione lineare e quella di saturazione vediamo un valore
che da:

## Slide 16
Introduzione della Tensione di Soglia
nelle formule della corrente ID
Questa può andare bene così
Questa può essere sviluppata per cercare una forma più semplice

## Slide 18
Conduttanza e transconduttanza
usando la tensione di soglia

## Slide 19
Il JFET in saturazione ha molte somiglianze con il BJT nel modo attivo
Modello per i piccoli segnali di un BJT in emettitore comune nel modo attivo
Modello per i piccoli segnali di un JFET in saturazione
Caratteristiche DC BJT
Caratteristiche DC JFET
regione attiva
saturazione

## Slide 20
Modello generale per i piccoli segnali per il JFET
In corrente continua
Se introduciamo piccole variazioni, variabili nel tempo, su VD e VG,
otteniamo una piccole variazioni di ID
Riconosciamo conduttanza di canale gD e transconduttanza gm

## Slide 21
G
S
D
S
Ora consideriamo in aggiunta le resistenze di Source e Drain RS e RD
Le tensioni esterne diventano
1) Modello ideale

## Slide 23
G
S
D
S
2) Modello con resistenze di Source e di Drain

## Slide 24
G
S
D
S
Se infine consideriamo le capacità delle giunzioni, che sono tutte in inversa:
3) Modello con resistenze e capacità
La capacità totale associata al gate è
Questa fa sì che se la tensione di ingresso è modulata a frequenza f, una corrente
circola in ingresso (trascurando le resistenze)
In uscita abbiamo, per la condizione di saturazione gD=0,
Questo ci conduce alla frequenza di taglio

## Slide 25
La frequenza di taglio è definita da
Stimiamo adesso fT

## Slide 26
Fig.5.12
Fig.5.16

## Slide 27
Drain
Drain
Source
Gate
Gate
Drain
Drain

## Slide 28
Substrato semi-isolante
JFET
MESFET
L
a
a
W(y)
a-W(y)
W(y)
a-W(y)
y
x
z

## Slide 29
Z
Qui è la Area della sezione che dipende da y.
Tutto il resto è costante
Substrato semi-isolante
a
W(y)
a-W(y)
MESFET

## Slide 30: MESFET
Essenzialmente resta tutto identico al caso del JFET con due differenze:
Il canale è dimezzato longitudinalmente: c’è solo la parte superiore
Spesso il canale è di partenza chiuso, per cui occorre invertire il segno di VG nelle equazioni.
Le seguenti cinque slides,con sfondo verde, sono quindi essenzialmente una ripetizione di quanto visto per il JFET, una volta adattati i segni.

## Slide 31
Regione lineare = piccoli valori di VD
Tensione di soglia VT = valore di VG per cui ID =0

## Slide 32
Combinando:

## Slide 33
Regione di saturazione = comincia quando W(L)=a
ossia quando

## Slide 34
Combinando:
Se consideriamo

## Slide 35
Riassumendo:

## Slide 36
L
y
x
z
Z
p
VS=0
VD
VG
zona di inversione
MOSFET
0
Metallo
Semiconduttore p
Ossido

## Slide 37
JFET
MOSFET
Occorre trovare Qn

## Slide 38
0
0
xi
EV
EC
Ei
EF
qyB
qys
qy
Condizione di forte inversione (formazione del canale)
W

## Slide 39
La tensione VG cade in parte nell’ossido e in parte nel semiconduttore
La caduta Vo nell’ossido è legata
alla capacità C0 e alla carica totale (negativa) nel semiconduttore
La carica totale (negativa) nel semiconduttore è data
dalla carica Qsc della zona di svuotamento
e dalla carica Qn del canale
Poichè
abbiamo

## Slide 40
Tuttavia, non passa alcuna corrente fino a che non c’è canale ovunque.

## Slide 41
poniamo

## Slide 42
Formula generale della corrente in un MOSFET
Formula generale della corrente in un JFET

## Slide 43
Tensione di soglia
Valore VT di VG per cui il canale è appena formato

## Slide 44
Regione lineare. VD piccolo

## Slide 45
Regione di saturazione. Qn(L)=0
Elevando al quadrato

## Slide 47
Approssimazione un po’ forzata

## Slide 48
Conduttanza e transconduttanza
usando la tensione di soglia

## Slide 49
JFET
MOSFET
lineare
saturazione

## Slide 50
Frequenza di taglio nel MOSFET
La capacità di Gate è la somma delle capacità verso source e verso drain, ossia è la capacità C0 del «diodo» MOS, moltiplicata per l’area di gate, che è ZL
lineare
saturazione
lineare
saturazione
Raccomandazione per canali corti e alta mobilità
Tutto il modello per i piccoli segnali può essere mutuato dal JFET.
Per la frequenza di taglio, ipetendo esattamente quanto fatto per il JFET (slides 24 e 25) otteniamo

## Slide 51
Tipi di MOSFET

## Slide 52
1) Modifica dei risultati in caso di saturazione
della velocità degli elettroni
Se si raggiunge la velocità di saturazione, questa espressione viene sostituita, ovunque compare, dalla costante
5.106
5.107
5.108
Casi estremi

## Slide 53
Casi estremi
2) Regione sotto soglia
Quando la regione di inversione è formata, ma non tanto da raggiungere la forte inversione,
una debole corrente fluisce attraverso il canale.