## Slide 1
Giunzione pn
Caratteristiche corrente-tensione

## Slide 2
All’equilibrio, abbiamo visto che
EC
EV
Ei
EF
lacune
elettroni
W
Possiamo scrivere
-xp
xn
Relazione tra densità di lacune
in zona neutra n ed in zona neutra p
Relazione tra densità di elettroni
in zona neutra p ed in zona neutra n
e quindi

## Slide 3
EC
EV
Ei
EF?
elettroni
W
-xp
xn
EF?
lacune
elettroni
Vbi→ Vbi –V (lo scalino si riduce di altezza)
W si riduce di estensione
Elettroni e lacune «traboccano» rispettivamente in zona p e in zona n
Qui, diventati minoritari, vengono distrutti dalla ricombinazione
A regime, un flusso continuo di cariche si instaura. C’è una CORRENTE
Se applichiamo una polarizzazione positiva
DIODO IDEALE: NESSUNA RICOMBINAZIONE IN REGIONE DI SVUOTAMENTO
nessuna ricombinazione
nessuna ricombinazione

## Slide 4
EC
EV
Ei
EF?
elettroni
W
-xp
xn
EF?
lacune
elettroni
nessuna ricombinazione
nessuna ricombinazione
Gli elettroni fluiscono verso sinistra senza ricombinarsi fino a x=-xp
Le lacune fluiscono verso destra senza ricombinarsi fino a x=xn
Quanti sono ad arrivare al limite della zona neutra? Dipende dal dislivello
Equilibrio
Non-Equilibrio
DEBOLE INIEZIONE

## Slide 5
EC
EV
Ei
EF?
elettroni
W
-xp
xn
EF?
lacune
elettroni
nessuna ricombinazione
nessuna ricombinazione
Quindi in x=xn si affacciano lacune
Mentre in x=-xp si affacciano elettroni
Riportiamoci il dato precedente:

## Slide 6
Quindi in x=xn si affacciano lacune
Mentre in x=-xp si affacciano elettroni
Ricordiamoci ora quanto trovato all’equilibrio:
Mentre in x=xn si affacciano
lacune
Quindi in x=-xp si affacciano
elettroni
Ma ce la ricordiamo questa cosa?
Iniezione laterale a regime
Quello che era 0 ora è xn
Quello che era pn(0) ora è pn(xn)

## Slide 7
Ci sono quindi correnti di diffusione
Sui bordi della regione di svuotamento, valgono rispettivamente
COSA RAPPRESENTANO?
Densità di minoritari in eccesso che si affacciano dai bordi della regione di svuotamento sulle regioni neutre p e n.

## Slide 8
Jp è la corrente di lacune
che attraversa la regione di svuotamento, senza subirvi alcuna modifica,
per sostenere la corrente di diffusione in zona neutra n
Jn è la corrente di elettroni
che attraversa la regione di svuotamento, senza subirvi alcuna modifica,
per sostenere la corrente di diffusione in zona neutra p
La loro somma è, dentro la regione di svuotamento, la corrente totale che la attraversa.
Per la conservazione del flusso, questa è la
corrente totale della giunzione pn ideale

## Slide 9
Equazione di Shockley
Corrente di saturazione
p
n
corrente diretta
Simbolo circuitale

## Slide 10
JS=10-15A/cm2
J=(A/cm2)
J=(A/cm2)
V
V
JS=10-13A/cm2
JS=10-14A/cm2
JS=10-15A/cm2
lineare
logaritmica
Grafico ideale, al variare della corrente di saturazione

## Slide 11
La corrente di saturazione
da cosa dipende?
Altri modi per scriverla
Un aumento della corrente di saturazione durante la vita operativa di un diodo
indica una riduzione del tempo di vita dei minoritari
Questo può essere l’indizio di una degradazione legata ad un deterioramento del materiale con conseguente aumento di centri-trappola, legati a danni della struttura cristallina
In una giunzione brusca asimmetrica NA>>ND
Mettendo in evidenza la dipendenza dal drogaggio
Mettendo in evidenza la dipendenza dal tempo di vita
Mettendo in evidenza entrambi i fattori
Nota: una densità di trappole trascurabile rispetto al drogante può modificare il tempo di vita senza alterare la diffusività

## Slide 12
EC
EV
Ei
EF?
elettroni
W
-xp
xn
EF?
lacune
elettroni
Il livello di Fermi non esiste più. Del resto siamo andati fuori equilibrio.
fn , fp
Quasi-livelli di Fermi

## Slide 13
EC
EV
Ei
EF?
elettroni
W
-xp
xn
EF?
lacune
elettroni
Il livello di Fermi non esiste più. Del resto siamo andati fuori equilibrio.
Tuttavia, qualcosa che gli assomiglia molto sopravvive:
fn
fp
fn , fp
Quasi-livelli di Fermi
Entro la regione di svuotamento

## Slide 14
La resistenza serie RS e la caduta di tensione Vint
Nel diodo ideale, la tensione cade tutta ai capi della giunzione.
Teoricamente, si può azzerare ed addirittura invertire Vbi.
RS
V
RSI
Vint
E’ fondamentale il ruolo della resistenza serie RS, che sempre esiste.
Il suo ruolo può essere trascurato, per basse correnti, ma occorre sapere quando questo è legittimo
Da densità di corrente a corrente, moltiplicando per l’area A della sezione del dispositivo
L’equazione di Shockley in presenza di una resistenza serie RS

## Slide 15
La resistenza serie RS e la caduta di tensione Vint
RS
V
RSI
Vint
Cerchiamo di vedere come si distribuisce la caduta di potenziale V tra diodo e resistenza serie.
Calcoliamo V(I)
Calcoliamo RSI
Calcoliamo per differenza
Facciamo un grafico di V, RSI e Vint, tutte in funzione di V
Conviene usare la corrente I come variabile indipendente

## Slide 16
RS=1W
RS=10W
IS=10-15A
Ecco il grafico, per due valori di resistenza serie ragionevoli.
Esiste una regione per cui V e Vint coincidono
Oltre questa regione, la resistenza non ha più un effetto trascurabile
La caduta interna di tensione tende a saturare.
In pratica, NON si azzererà mai Vbi, e con questo la larghezza W della regione di svuotamento
La resistenza serie RS e la caduta di tensione Vint

## Slide 17
La resistenza serie RS e la caduta di tensione Vint
RS=1W
RS=10W
Visto che gli effetti sono solo per le alte correnti, possiamo limitare il grafico alla sola corrente diretta, ed in scala logaritmica

## Slide 18
La resistenza di shunt Rsh
Per le basse correnti, percorsi parassiti possono competere con la giunzione nella conduzione
Rsh
V
Questi sono normalmente percorsi superficiali, talvolta favoriti dalla presenza di umidità.
Sono normalmente assai resistivi.
In caso di bassi valori di resistenza, si può ipotizzare la formazione di un percorso parassita interno, ossia un corto circuito resistivo.
Rsh=1000 W
Rsh=1000 W
Rsh=100 W
Rsh=100 W