## Slide 1
Per conlcudere il cap.II
Esperimento di Haynes-Shockley
Misure di resistività
Ricombinazione indiretta
Ricombinazione superficiale
+ Esercizio del libro sulla ricombinazione superificiale

## Slide 2
Un video «magico»:
Haynes e Shockley in persona spiegano le misure di resistività, mobilità e diffusività!
https://www.youtube.com/watch?v=Q7MDeKRHER8
Una applet con la simulazione dell’esperimento. Provate a mettere E=0, e poi rimettete E = 100
http://lamp.tu-graz.ac.at/~hadley/psd/L5/hs.html

## Slide 3
+
-
Corrente I
Tensione V
W
a
d
s
Il flusso NON unidimensionale della corrente tra le due punte esterne
dice che non vale strettamente la legge di Ohm
…ma quasi.
Invece che d/s si inserisce il fattore di correzione CF in figura (2.6)
Misura di resistività. Metodo delle 4 punte

## Slide 4
Fig.2.6.
Fig.(2.6)
Un po’ meglio che nel libro

## Slide 5: Ricombinazione Indiretta §2.4.2
Qui seguiamo il libro quasi esattamente.
Aggiungiamo solo un po’ di immagini e di dettagli.
Dovrebbero tornare utili le animazioni della prossima slide.
Cerchiamo ancora una volta un tasso di ricombinazione, però nel caso in cui esista una densità uniforme Nt di trappole.
Le trappole sono centri fornitori di cariche, posti entro il bandgap, simili ai droganti (anzi, i droganti sono trappole), ma a distanza energetica >kT da EV o da EC. Questo fa sì che a temperatura ambiente NON sono tutte e NON sono sempre ionizzate.
Grafico 1.18
donori
accettori
TRAPPOLE

## Slide 6
n
p
Nt
EC
EV
Ei
trappole piene= NtF
trappole vuote= Nt(1-F)
nNt(1-F)
NtF
pNtF
Nt(1-F)
PROBABILITA’

## Slide 7
n
p
Nt
EC
EV
Ei
trappole piene= NtF
trappole vuote= Nt(1-F)
nNt(1-F)
NtF
pNtF
Nt(1-F)
TASSI

## Slide 8
All’equilibrio:
Valide sempre,
sia all’equilibrio
che fuori equilibrio:
sono costanti

## Slide 9
Fuori equilibrio
Principio del bilancio dettagliato
con questa si elimina F
con questa si definisce U= tasso di ricombinazione

## Slide 12
Formula 2.63

## Slide 13
Mettiamoci in un semiconduttore di tipo n
Mettiamoci in debole iniezione
e consideriamo trappole «cattivissime», ossia assai profonde :
Tasso
densità
t-1
Tempo di vita di ricombinazione per le lacune

## Slide 14
Se mettiamo assieme le espressioni
otteniamo
Ossia, la STESSA espressione del tasso di ricombinazione che abbiamo trovato per la ricombinazione diretta.
Cambia solo la definizione di tempo di vita dei minoritari, determinato NON da quanti sono i maggioritari, ma da quante sono le trappole.

## Slide 15
Torniamo alla espressione completa per vedere cosa cambia al variare della energia delle trappole
Per semplicità ipotizziamo che

## Slide 16
Riportiamo il risultato e analizziamolo
In debole iniezione (nn=nn0)
E quindi il tempo di vita di ricombinazione in funzione della energia delle trappole diventa
Osserviamo che finchè Et è prossimo a Ei, il coseno iperbolico è prossimo a 1.
Visto che ragionevolmente il rapporto ni/nn0 è piccolissimo, il numeratore è essenzialmente uguale a 1.
Il tempo di vita di ricombinazione da trappole resta assestato al suo minimo valore (vita breve dei minoritari)

## Slide 17
Torniamo alla equazione più generale
E consideriamo una regione in cui siamo riusciti a svuotare di tutti gli elettroni e tutte le lacune il materiale.
Questo succederà davvero nel cuore del dispositivo cardine di tutti i dispositivi: la giunzione pn.
Possiamo riscrivere questa espressione come
RICOMBINAZIONE NEGATIVA!
dove
Le trappole non distruggono ma CREANO portatori, con un tempo caratteristico tg, che chiamiamo tempo di generazione

## Slide 18
EC
EV
Ei
Trappole = donori
Trappole = accettori
Le trappole a cui sono associati tempi di vita corti
uccidono i portatori quando ci sono
ne generano casualmente (rumore) quando non ce ne sono
I droganti (donori e accettori) sono trappole con bassissimi effetti di generazione e ricombinazione. Sono in pratica stabilmente e totalmente ionizzati.

## Slide 19: Ricombinazione superficiale §2.4.3
Si tratta della ricombinazione indiretta concentrata alla superficie.
Fisicamente, questo ha senso perché la superficie è un luogo di altissima densità di difetti.
Il suo comportamento, in termine di ricombinazione si studia ripetendo TUTTI i passaggi svolti per il paragrafo 2.4.2 sulla ricombinazione indiretta, con UNA SOLA VARIANTE:
La densità di trappole Nt (cm-3)
viene sostituita dalla densità superficiale di trappole Nst (cm-2)
Ne consegue che quello che noi abbiamo definito [tempo di vita di ricombinazione ]-1 ora assume le dimensioni di una velocità.

## Slide 20
Limitiamoci al caso delle trappole profonde
Velocità di ricombinazione superficiale
Corpo
Superficie
Tempo di vita
Questo entra nella definizione del TASSO
che entra nella equazione di continuità
Questo definisce la grandezza
che è un flusso
Moltiplicato per q diventa una densità di corrente
Che diventa una CONDIZIONE AL CONTORNO sulla superficie considerata.

## Slide 21
Esercizio paragrafo 2.5.2
Portatori minoritari alla superficie
x
pn
Corrente di diffusione
Corrente di ricombinazione
Condizione al contorno in x=0
Equazione di continuità
da risolvere
Condizione al contorno per x=∞
GL
Ricombinazione
superficiale

## Slide 23
Sul bordo x=0