## Slide 1
BJT
Bipolar Junction Transistor
Non idealità
  Base con drogaggio graduale
  Resistenza di base
  Modulazione della larghezza di base
  Correnti di saturazione
  Tensioni di rottura
  Correnti di generazione-ricombinazione e alto livello di iniezione

## Slide 2
Collettore p
Base con drogaggio graduale
Fig. 4.11
Base n
Substrato p+
Emettitore
Crescita epitassiale
Diffusione di
drogante n
Diffusione di
drogante p+
Le lacune sentono un campo attraversando la base
Il campo le accelera verso il collettore
Il transistor diventa più veloce
C’è meno tempo per ricombinazioni in base
Migliora il fattore di trasporto in base
slide 23 di «basi bjt»
processo costruttivo

## Slide 3
Resistenza di base
Fig. 4.12
Collettore p
Base n
Emettitore
contatto
contatto
contatto
VEB
Base corta significa, in questo caso, un percorso resistivo per la corrente di base IB.
Vi sarà una caduta di potenziale al termine del percorso.
Vi è una VBE maggiore sul bordo dell’emettitore che non al centro.
La corrente da Emettitore a Base e Collettore si concentra sui bordi

## Slide 4
Collettore p
B
E
B
E
E
Resistenza di base Soluzione interdigitata
Controllate la fig.4.13.
Ma questa è meglio.
E’ un Darlington

## Slide 5
Modulazione della larghezza di base
Regione di svuotamento BC
Regione di svuotamento BE
W
Aumentando la polarizzazione inversa VBC, e quindi aumentando anche VEC, la regione di svuotamento BC si estende, in parte a spese della larghezza di base W.
La base offre una resistenza decrescente al passaggio delle lacune.

## Slide 6
Modulazione della larghezza di base
L’effetto lo vediamo sui coefficienti di guadagno
Per basi corte e buone efficienze di emettitore
Qui occorrerebbe calcolare quanto si riduce la regione neutra di base W all’aumentare della larghezza della regione di svuotamento della giunzione BC.
Tuttavia non si procede in questa direzione per evitare la confusione creata dal simbolo W, che è usato sia per la regione neutra sopra detta, sia per la regione di svuotamento delle giunzioni.
Basterà fare un conto qualitativo: supponiamo così che
Ora ipotizziamo di dimezzare questo valore restringendo la regione neutra di base
L’effetto è evidentissimo in emettitore comune, e quasi trascurabile in base comune

## Slide 7
Modulazione della larghezza di base

## Slide 8
Correnti di saturazione
n
p
p
W
0
-xE
xC
n
p
np0
np(x)
pn0
pn(x)
np0
np(x)
np(x)=np0
In una giunzione in inversa
In un bjt con BC in inversa e collettore aperto
Perché la corrente di saturazione di BC nel bjt è minore di quella della giunzione semplice?
Nella giunzione semplice
Per il transistor dobbiamo tornare a densità e correnti di diffusione, per il caso di corrente nulla in emettitore. Ci basta focalizzare il discorso sulle lacune (per gli elettroni in collettore non cambia nulla)

## Slide 9
In regione neutra di base
Per avere corrente nulla in emettitore (x=0)
Condizione al contorno in x=W
densità
corrente
Correnti di saturazione

## Slide 10
Tensioni di rottura (breakdown del bjt)
Anche la tensione di breakdown nel bjt si collega a quella della giunzione in inversa, ma non è identica a questa
Chiamiamo BVCB0 la tensione di breakdown propria della giunzione base collettore, misurata lasciando aperto l’emettitore e portando in forte inversa BC, appunto fino al breakdown.
aperta
VCB0
Vogliamo stimare come questa sia collegata alla tensione di rottura del transistor in configurazione di emettitore comune e base lasciata aperta.
La chiameremo BVCB0
aperta
VCE0
Una forma empirica da il fattore di moltiplicazione M in questa situazione
Rispetto alla formula 4.48 del libro, abbiamo inserito un suffisso BC per il fattore M, per indicare che è quello calcolato per la polarizzazione di base-collettore, ed abbiamo specificato che la tensione V è appunto tra base e collettore con emettitore aperto, ossia VCB0

## Slide 11
Tensioni di rottura (breakdown del bjt)
aperta
VCB0
Prima di tutto mettiamo in evidenza VCB0
Vogliamo stimare come questa sia collegata alla tensione di rottura del transistor in configurazione di emettitore comune e base lasciata aperta.
La chiameremo BVCB0
aperta
VCE0
Ora passiamo alla configurazione in emettitore comune a base aperta.
La corrente che entra nel collettore, dovuta ai contributi di emettitore e base, è sempre esprimibile come
(slide 30 di «bjt basi»)
A causa della moltiplicazione, abbiamo

## Slide 12
Tensioni di rottura (breakdown del bjt)
Se ora teniamo la base aperta, abbiamo
ossia
Visto che abbiamo aperto la base, è meglio riferire ICB0 a ICE0 (slide 31di «bjt basi»)
aperta
VCE0
Il termine tra parentesi quadra è ora il fattore MECdi moltiplicazione della corrente ICE0, che è l’unica che entra nel collettore, essendo la base aperta.

## Slide 13
Ora, ipotizziamo che una relazione analoga a quella per l’emettitore aperto valga per la base aperta
Tensioni di rottura (breakdown del bjt)
Ricordiamo il risultato ottenuto
Facciamo due conti

## Slide 14
ipotizzato
calcolato
Fig.4.16
In base aperta la tensione di breakdown è molto minore che in emettitore aperto
Tensioni di rottura (breakdown del bjt)

## Slide 15
Correnti di generazione-ricombinazione e alto livello di iniezione
Fig.4.17
IC
IB
Per piccoli valori di polarizzazione diretta, sono rilevanti le correnti di ricombinazione nella regione di svuotamento di BE.
Queste NON portano cariche all’emettitore.
Per grandi valori di iniezione, la corrente di collettore viene limitata dagli effetti della resistenza serie.
Viene così a definirsi una regione di funzionamento ottimale, dove questi effetti sono trascurabili
Entrambi i fenomeni riducono il guadagno.
IC