## Slide 1
Siamo fuori equilibrio in inversa (V negative) con forte drogaggio p
Domanda: che dimensioni ha questo termine?

## Slide 2
La pendenza misura il drogaggio ND
L’intercetta con l’asse orizzontale misura Vbi
Domanda:
Perché la intercetta la devo estrapolare, invece di estendere le misure fino a 1 V o oltre?

## Slide 3
Più interessante quella del campo

## Slide 4
campo
Potenziale
Occorre raccordare le due equazioni in x=0
drogaggio lineare
drogaggio uniforme
Iniziamo riprendendo le formule che, nota la distribuzione di carica del drogaggio, danno il campo e il potenziale per la giunzione a gradiente lineare e quella a concentrazione uniforme

## Slide 5
campo
Potenziale
Corrisponde al campo massimo
per x=0
lineare
uniforme
Larghezza dello strato di svuotamento totale
Potenziale interno
Campo massimo
Basta ricavare xn dalla prima relazione
per ottenere le tre risposte richieste

## Slide 6
Cominciamo dalla risposta alla domanda c
Dal primo esercizio sappiamo calcolare W e dalla slide 9 di «Giunzioni pn basi» troviamo anche xp e xn
Dalla slide 8 dello stesso file abbiamo la espressione del campo massimo
ricalcoliamo

## Slide 7
Passiamo alla domanda «a»
Un modo facile per calcolare kT/q per temperature diverse

## Slide 8
Le oscillazioni sono perlopiù dovuta alla imprecisione nella lettura dei valori di ni nella scala verticale logaritmica della figura 1.16

## Slide 10
Corrente ideale

## Slide 11
Formula 2.68
Formula 2.70
Corrente di generazione-ricombinazione
Manca solo W. Si calcola come nell’es.1
V=-0.5V
V=+0.5V

## Slide 12
inversa
diretta
Shockley
gen/ric

## Slide 15
Qui c’è un errore nell’indicare Jgen.
Prima di tutto, questo simbolo indica una corrente di generazione da trappole, e non una corrente di diffusione.
In secondo luogo, non vi è alcuna descrizione di tipo e densità di trappole.
Ignoriamo dunque Jgen. e risolviamo il problema come se si trattasse di una giunzione ideale.

## Slide 16
Qui c’è un errore nell’indicare Jgen.
Prima di tutto, questo simbolo indica una corrente di generazione da trappole, e non una corrente di diffusione.
In secondo luogo, non vi è alcuna descrizione di tipo e densità di trappole.
Ignoriamo dunque Jgen. e risolviamo il problema come se si trattasse di una giunzione ideale.
Qui l’unica novità è che NON è specificato il drogaggio NA.
Tuttavia noi abbiamo visto finora che, in una giunzione brusca asimmetrica p+n:
Possiamo quindi limitare i calcoli ai soli elementi del lato n:

## Slide 18
V
J

## Slide 20
Se la regione neutra fosse lunga molto più della lunghezza di diffusione, allora avremmo, dalla formula della slide 34 del file «Giunzione pn non idealità e caratteristiche dinamiche»

## Slide 21
Se la regione neutra fosse lunga molto più della lunghezza di diffusione, allora avremmo, dalla formula della slide 34 del file «Giunzione pn non idealità e caratteristiche dinamiche»
Troppo facile.
Siamo nella condizione della iniezione laterale a regime in semiconduttore corto (caso 7 della dispensa «Cap II D Giocando con la equazione»)
In questo caso, x=0 corrisponde all’inizio della zona neutra n, e x=W è il suo estremo opposto. In x=0 abbiamo:

## Slide 24
Intanto calcoliamo il campo critico, usando la figura 3.24
Otteniamo ec=3x105V/cm

## Slide 25
ec=3x105V/cm
Noto il campo critico,
Usiamo la formula 3.85 , specifica per la giunzione brusca asimmetrica, e risaliamo alla tensione di rottura (io la chiamo VBR, il libro VB. Sono la stessa cosa).
Ovviamente, essendo la giunzione p+n, il lato meno drogato è quello n, per cui poniamo NB=ND.
Poichè
Domanda: che dimensioni ha questo termine?
abbiamo
A questa tensione corrisponde una regione di svuotamento di estensione massima Wm che possiamo calcolare trascurando Vbi (del resto, non sappiamo il valore di NA)
Fig.3.25
300

## Slide 26
Ci rimane da calcolare la tensione VB’ per W corto.
Usiamo la formula 3.87
Quindi
Dal grafico si stima un valore corretto per la giunzione con brusca asimmetrica standard , mentre si sovrastima a 150V il valore di VB per la struttura pin.
Il valore calcolato per VB’ pare corrispondere a W=2mm.
300
150

## Slide 27
The results shown so far are for avalanche breakdowns at room temperature. At higher temperatures the breakdown voltage increases.
A qualitative explanation of this increase is that hot carriers passing through the depletion layer under a high field lose part of their energy to optical phonons via scattering, resulting in a smaller ionization rate (see Fig. …). Therefore, the carriers lose more energy to the crystal lattice along a given distance at a constant field. Hence, the carriers must pass through a greater potential difference (or higher voltage) before they can acquire sufficient energy to generate an electron-hole pair. The predicted values of VBD normalized to the room-temperature value are shown in Fig. 20 for silicon. Note that there are substantial increases of the breakdown voltage, especially for lower dopings (or small gradient) at higher temperatures.20
Electron ionization rate versus reciprocal electric field in Si for four temperatures.
Dallo Sze inglese

## Slide 28
?
Probabilmente voleva scrivere:

## Slide 29
Fig.2.27
Da questa figura stimiamo un campo critico di 4x105 V/cm, che forse anche spiega questa dicitura indecifrabile.
A questo punto rientriamo nell’es.8.
Interpretiamo anche che ENTRAMBE le giunzioni siano di tipo p+n o p+in, e che quindi sia ND=2x1016cm-3 in entrambe.

## Slide 30
ec=4x105V/cm
Noto il campo critico,
Usiamo la formula 3.85 , specifica per la giunzione brusca asimmetrica, e risaliamo alla tensione di rottura (io la chiamo VBR, il libro VB. Sono la stessa cosa).
Ovviamente, essendo la giunzione p+n, il lato meno drogato è quello n, per cui poniamo NB=ND.
Poichè
Attenzione: questo è cambiato, perché siamo in GaAs
abbiamo
A questa tensione corrisponde una regione di svuotamento di estensione massima Wm che possiamo calcolare trascurando Vbi (del resto, non sappiamo il valore di NA)
Fig.3.25
40

## Slide 31
La regione poco drogata è molto maggiore della estensione di Wm.
Non vi è «perforazione», e la tensione VB è la stessa calcolata precedentemente
Per fortuna, perché il grafico 3.27 sopra riportato è relativo al Si e non al GaAs.